## Slide 1: EC-Selbstorganisation
1. Nichtlineare elektrochemische Systeme
Beispiel: Passivierung des Eisens(1 molare H2SO4):
O2
E (V) vs. NHE
-0.25V
0.58V
2.0V
Flade-Potential
i
Passivierungsbereich
passiv
Aktiv: Fe-Auflösung

## Slide 2: EC-Selbstorganisation
1. Nichtlineare elektrochemische Systeme
Beispiel: Passivierung des Eisens(1 molare H2SO4):
Anodische Auflösung
Kathodische Gegenreaktion
Deckschichtbildung (Passivierung)
Maghämit, 3..5 nm dick, undurchlässig für Ionen, aber elektronenleitfähig

## Slide 3: EC-Selbstorganisation
1. 1. Nichtlineare elektrochemische Systeme
E (V) vs. NHE
-0.25V
0.58V
2.0V
i
negativer differentieller Widerstand!
Wichtige Kenngröße: der differentielle Widerstand

i-E-Diagramm: Anstieg negativ  E-i-Diagramm: ebenfalls negativ!

## Slide 4: EC-Selbstorganisation
i
Flade-Potential
U
negativer differentieller Widerstand!
positiver differentieller Widerstand!
positiver differentieller Widerstand!
Achtung: der normale (integrale) elektrische Widerstand ist immer positiv!!
0

## Slide 5: EC-Selbstorganisation
1. Nichtlineare elektrochemische Systeme: einfacher Schaltkreis
Welcher Strom fließt durch einen Schaltkreis mit zwei Ohmschen Widerständen?
U0
R
I
E
U - E
Aufteilung der Spannung
Gleichheit der Teilströme
RW
Exkurs: erst mal alles linear:

## Slide 6: EC-Selbstorganisation
1. Nichtlineare elektrochemische Systeme: einfacher Schaltkreis
E
Lastgerade (load line) des Vorwiderstandes
i
Graphische Lösung der Gleichung:
Kennlinie des Arbeitswiderstandes
Ea
Schnittpunkt = Gleichheit der Teilströme
U0
Arbeitspunkt
Oder rein rechnerisch:

## Slide 7: EC-Selbstorganisation
1. Nichtlineare elektrochemische Systeme: einfacher Schaltkreis
Welcher Strom fließt nun durch einen Schaltkreis mit Ohmschen Vorwiderstand R, aber einem nichtlinearen Zellwiderstand (Butler-Volmer-Kinetik!)?
U0
R
Zelle
I
E
U - E
Aufteilung der Spannung
Gleichheit der Teilströme

## Slide 8: EC-Selbstorganisation
1. Nichtlineare elektrochemische Systeme: einfacher Schaltkreis
E
Lastgerade (load line) des Vorwiderstandes
i
Hier funktioniert ebenfalls die graphische Lösung:
Kurve des Faradayschen Zellstromes
Ea
Schnittpunkt = Gleichheit der Teilströme  gesuchte Spannungsaufteilung
U0

## Slide 9: EC-Selbstorganisation
E (V) vs. NHE
-0.25V
0.58V
2.0V
Drei Schnittpunkte – drei mögliche Zustände! (aktiv, passiv und einer dazwischen)
load line
i
1. Nichtlineare elektrochemische Systeme: einfacher Schaltkreis mit passivierender Eisenelektrode in der Zelle
Stabilität der Zustände?
Keine Aussage möglich, da starre Kopplung von I und E!

## Slide 10: EC-Selbstorganisation
Ist die starre Kopplung realistisch?
Ersatzschaltbild einer elektrochemischen Reaktion
DL (= E) – Potentialabfall in der Doppelschicht
R – Potentialabfall am Außenwiderstand (load)
U0 = Uext = DL + R
(potentiostatisch)
 Nein, die Doppelschichtkapazität bildet einen Puffer!

## Slide 11: EC-Selbstorganisation
1. Nichtlineare elektrochemische Systeme
Gleichung für die Strombilanz unter Berücksichtigung der Doppelschichtladung:
Strombilanz
da:
Uext = DL + R
 Entkopplung von U und I, das System erhält einen Freiheitsgrad
 Die Dynamik (zeitliches Verhalten) kann untersucht werden!

## Slide 12: EC-Selbstorganisation
1. Nichtlineare elektrochemische Systeme: Stabilitätsuntersuchung
Tangentenanstieg = Ableitung der rechten Seite nach DL :
Wann ist ein Zustand instabil: wenn a > 0, d.h. wenn:
und
 im Bereich des stationären Zustandes muss die i-U-Kennlinie einen negativen Anstieg haben (negativer differentieller Widerstand), und dieser muss dem Betrage nach den Ohmschen Vorwiderstand überschreiten (also steiler sein)!

## Slide 13: EC-Selbstorganisation
1. Nichtlineare elektrochemische Systeme: Bistabilität im passivierenden Eisensystem
E (V) vs. NHE
-0.25V
0.58V
2.0V
Am Flade-Potential ist das Doppelschichtpotential die autokatalytische Größe!
load line
i
instabil!
Anstieg:
- 1/R
stabil 1
stabil 2

## Slide 14: EC-Selbstorganisation
1. Nichtlineare elektrochemische Systeme: Bistabilität
Bistabilität am Beispiel der Passivierung des Eisens (1 molare H2SO4):
Fazit für das Passivsystem: 3 Schnittpunkte = 3 stationäre Zustände, davon 2 stabil:
Hochstromzustand (aktiv): Fe-Auflösung links vom Flade-Potential
und
Niedrigstromzustand (passiv): nur Sauerstoffentwicklung rechts vom Flade-Potential
 Bistabilität (elektrochemischer Schalter, Flip-Flop)
Andere Ursachen negativer differentieller Widerstände: Auskristallisieren des gebildeten Metallsalzes, Adsorptionseffekte, Frumkineffekt

## Slide 15: EC-Selbstorganisation
2. Nichtlineare elektrochemische Systeme: Oszillationen
Lasst sich mit der oben abgeleiteten Gleichung auch eine elektrochemische Oszillation beschreiben?
Nein: dazu benötigt man zwei Freiheitsgrade (zwei Dimensionen im Phasenraum, zwei abhängige Variable)!
Welche wesentlichen und möglichst allgemeingültigen Variablen kommen in Frage?
Konzentration des Reaktanden an der Grenzfläche -> Transportkinetik
Bedeckung der Oberfläche durch Inhibitoren -> Adsorptionskinetik

## Slide 16: EC-Selbstorganisation
2. Nichtlineare elektrochemische Systeme: Oszillationen
Berücksichtigung der Diffusion:
cs, c0 – Konzentration des Reaktanden im Volumen und an der Grenzfläche
Kopplung mit der Gleichung für das Doppelschichtpotential über:
Langsamer Relaxationsprozess gegenüber der schnellen Doppelschichtumladung!

## Slide 17: EC-Selbstorganisation
2. Nichtlineare elektrochemische Systeme: Oszillationen
Beide Gleichungen zusammen:
Schnell, 104 – 105 schneller als c
Analyse: stationäre Zustände, wenn beide Ableitungen gleichzeitig Null sind!

## Slide 18: EC-Selbstorganisation
2. Nichtlineare elektrochemische Systeme: Oszillationen
Analyse: stationäre Zustände, wenn beide Ableitungen gleichzeitig Null sind!


 Zwei Gleichungen der „Null-Isoklinen“ (Kurven mit gleichem Anstieg)
 Schnittpunkte sind die stationären Zustaände

## Slide 19: EC-Selbstorganisation
2. Nichtlineare elektrochemische Systeme: Oszillationen
Nullkline für
Nullkline für c
Stabile Oszillation
Nur ein (instabiler) stationärer Zustand!
c

## Slide 20: EC-Selbstorganisation
2. Nichtlineare elektrochemische Systeme: Oszillationen
Matthias Ducci: Periodische und chaotische Oszillationserscheinungen an Metallelektroden und elektrochemische Modellexperimente zur Erregungsleitung am Nerven. Dissertation 2000, Universität Oldenburg. http://oops.uni-oldenburg.de/377/

## Slide 21: EC-Selbstorganisation
3. Oszillationen in Festkörperelektrolyten
S. Majoni, J. Janek: Periodic electrochemical oscillations at a solid-solid electrode, Solid State Ionics 85 (1996) 247-250
galvanostatische Messungen: 1 mA/cm2
150 – 400 °C,
mechanischer Druck:
1 – 7 bar

## Slide 22: EC-Selbstorganisation
3. Oszillationen in Festkörperelektrolyten
S. Majoni, J. Janek: Periodic electrochemical oscillations at a solid-solid electrode, Solid State Ionics 85 (1996) 247-250
Druckabhängigkeit:
Oszillationen nur bei mittleren Drücken,
Frequenz: 10 – 100 Hz,
wächst mit der Stromdichte

## Slide 23: EC-Selbstorganisation
3. Oszillationen in Festkörperelektrolyten
S. Majoni, J. Janek: Periodic electrochemical oscillations at a solid-solid electrode, Solid State Ionics 85 (1996) 247-250

## Slide 24: EC-Selbstorganisation
3. Oszillationen bei der H2O2-Reduktion
L. Pohlmann, G. Neher, H. Tributsch: A Model for Oscillating Hydrogen Liberation at CuInSe2 in Presence of H2O2 , Journal of Physical Chemistry 98 (1994) 11007-11010,
https://userpage.fu-berlin.de/lap/osclett.pdf

## Slide 25: EC-Selbstorganisation
3. Oszillationen bei der H2O2-Reduktion
L. Pohlmann, G. Neher, H. Tributsch: A Model for Oscillating Hydrogen Liberation at CuInSe2 in Presence of H2O2 , Journal of Physical Chemistry 98 (1994) 11007-11010,
https://userpage.fu-berlin.de/lap/osclett.pdf